-1-

ТУ 0763-001-93575940-2007

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Технические требования                                                                           2

- Правила приёмки                                                                                       5

- Метод испытания                                                                                       5

- Транспортирование                                                                                    5

- Хранение                                                                                                     6

- Гарантии изготовителя                                                                              6

Приложение №1. Перечень

Нормативных документов                                                                         7

Лист регистрации изменений                                                                    8

-2-

ТУ 0763-001-93575940-2007

Настоящие технические условия распространяются на брикет (коксовый) углеродосодержащий, используемый в качестве топлива и углеродистого восстановителя в металлургической и других отраслях промышленности.

1.      Технические требования

  - Брикет должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации и рецептурам, утверждённым в установленном порядке.

  - Брикеты изготавливаются различных форм:

- цилиндрической

- прямоугольной

Размеры брикетов:

Длина – 120 мм                        Диаметр – 100 мм

Ширина – 50 мм                       Высота – 80-100 мм

Высота – 70 мм

  - Брикеты должны изготавливаться методом прессования брикетной смеси, состоящей из тонкодисперсных углеродосодержащих отходов с добавлением энергетических углей и связующего вещества.

  - Для производства топливных брикетов должны применяться следующие сырьё и материалы:

1. Тонкодисперсные углеродосодержащие отходы (шламы):

- Отсевы металлургического кокса (менее 25 мм)

- Антрацит

- Связующее вещество:

- Меласса свекловичная

  - По показателям качества брикеты должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

-3-

ТУ 0763-001-93575940-2007

Таблица 1.

| П/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низшая теплота сгорания рабочего топлива, средняя расчётная МДж/кг (ккал/кг) | 27,9 (6660) | ГОСТ 147 |
| 2. | Высшая теплота сгорания, средняя МДж/кг (ккал/кг) | 33,4 (7990) | ГОСТ 147 |
| 3. | Массовая доля общей серы Std, % не более | 0,4 | ГОСТ 8606 |
| 4. | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wtr, % не более | 1,1 | ГОСТ 27314 |
| 5. | Выход летучих веществ, % не более | 4,1 | ГОСТ 6382 |
| 6. | Зольность Аd, % не более | 13,7 | ГОСТ 11022 |
| 7. | Показатель прочности М40, % | 87,5 | ГОСТ 8929 |
| 8. | Прочность на сбрасывание Пм, % | 99,3 | ГОСТ 21289 |
| 9. | Термическая стойкость (ПТС), % | 83,2 | ГОСТ 7714 |

-5-

ТУ 0763-001-9357940-2007

  - По показателю содержания естественных радионуклидов брикеты должны соответствовать нормам, установленным ГОСТ 30108.

2.   Правила приёмки

2.1 Правила приёмки по ГОСТ 1137, ГОСТ 2669.Отбор и обработка проб для лабораторных испытаний – по ГОСТ 10742.

- Методы испытаний

3.1 Теплота сгорания брикетов определяется по ГОСТ 147.

3.2  Массовая доля общей влаги определяется по ГОСТ 27314.

3.3  Методы определения механической прочности по ГОСТ 21289.

3.4  Массовая доля общей серы по ГОСТ 8606.

3.5  Определение выхода летучих веществ по ГОСТ 6382.

3.6  Определение радионуклидов по ГОСТ 30108.

3.7  Метод определения зольности по ГОСТ 11022.

- Транспортирование

  - Транспортирование брикетов производится навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235. Высота падения брикетов при погрузке в вагоны не должна превышать 2,0 м.

  - При разгрузке железнодорожных вагонов высота падения брикетов из вагона не должна превышать 2,0 м.

  - Разгрузка брикетов из транспортных средств и складирование должны производиться механизмами, которые при этом не должны их разрушать.

-6-

ТУ 0763-001-93575940-2007

5. Хранение

  - Брикеты должны храниться под навесами, защищающими их от атмосферных осадков.

  - Склады для хранения брикетов должны размещаться на сухом и незатапливаемом месте.

6. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие брикетов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

-7-

ТУ 0763-001-93575940-2007

Приложение №1

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях.

| Обозначение нормативного документа, на который дана ссылка | Норма пункта ТУ, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 147-95 | 1.5; 3.1 |
| ГОСТ 1137-64 | 2.1 |
| ГОСТ 1916-75 | 1.5; 3.4 |
| ГОСТ 2669 | 2.1 |
| ГОСТ 6382-2001 | 1.5; 3.6 |
| ГОСТ 7714-75 | 1.6 |
| ГОСТ 8606-93 | 1.5; 3.5 |
| ГОСТ 10742-71 | 2.1 |
| ГОСТ 11022-95 | 1.5; 3.9 |
| ГОСТ 21289-75 | 1.6; 3.3 |
| ГОСТ 22235-76 | 4.1 |
| ГОСТ 27314-91 | 1.5; 3.2 |
| ГОСТ 30108-94 | 1.7; 3.8 |